广州市天河区中医医院
护士服采购项目采购需求
1、 项目概况
本项目为范围内护士分体工作服（全套包含衣裤），服装样板制作、生产、送货及售后等服务。
	项目内容
	数量
	最高限价

	护士服采购
	1批
	人民币101500元


2、 项目清单及需求情况
	序号
	产品名称
	规格/尺寸
	单位
	数量
	单价最高限价
（元）
	预算金额
（元）
	样式
	布料材质要求

	
1
	
护士服上下装（短袖）
	
S-5XL
	
套
	
350
	
140
	
49000
	详见样式图
	详见面料工艺要求

	
2
	
护士服上下装（长袖）
	
S-5XL
	
套
	
350
	
150
	
52500
	详见样式图
	

	最高限价合计（元）
	101500


3、 供货要求
★1.供应商所供应的货物必须是全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的原装产品。供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉，否则由供应商承担一切责任。
★2.所有货物须符合《中华人民共和国产品质量法》、《纤维制品质量监督管理办法》的有关规定，执行《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010），同时满足《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508-2025）相关医用织物理化、耐洗涤要求，若有行业最新标准，按最新标准执行。
3.技术支持
3.1中选供应商提供的货物要求缝制工艺均匀，无漏针，无线头，拉链、纽扣、松紧、标牌等辅料质量必须达到国家现行相关标准，确保货物的质量与美观。中选供应商应严格按照国家、行业标准生产制造，如因供应商原因导致产品尺码与订单不符，或存在不符合国家、行业标准及本合同约定的质量问题的，不合体的部分应按国家、行业标准修改，修改后仍不符合要求的，该部分产品应予重做，相关费用由供应商承担。
3.2中选供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务，负责供货完毕，并负责服装尺码更换。
3.3中选供应商须保证提供的服装尺寸不合时可及时免费调换至合身尺码。
3.4制作要求：
（1） 面料工艺要求：
面料成分与规格
1　 聚酯纤维：93%（±5%），棉7%（±5%）；
2　 克重(g/㎡)：230（±5%）；
3　 密度（根/10cm）（±5%）：经向650，纬向425；
物理机械性能
4　 断裂强力:经向≥1700N,纬向≥1300N；
5　 顶破强力：≥2200N、撕破强力：经向≥42，纬向≥27；
6　 水洗尺寸变化率：经向，纬向均应在 -3% ~ +1% 范围内；
7　 接触瞬间凉感性能≥0.2J/（cm².s）；
化学安全与色牢度
8　 PH值4.0~8.5、起球≥4级；
9　 可分解致癌芳香胺染料未检出、无异味、甲醛未检出；
10　 耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度≥4,符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类。
（2）缝合要顺直，整齐，流畅，松紧度应适宜。
（3）线路平整流畅，无明显歪曲或者堆砌，无跳针，开线，无线头、断线、残布、揉洗机洗不断线、不裂缝，散边等。
（4）明线要求为：每寸不低于13针。
（5）包缝为三线或五线，每寸不低于12针。
（6）钉扣牢固、钉线必须透布层。首尾结牢。
（7）线级平整流畅，不跳针，每厘米3-4针。
3.5成品外观要求：
（1）熨烫平整，折叠端庄，表面清洁，不得有油渍、锈渍、灰渍。
（2）不得有漏缝、缺件、残布及破损。
3.6包装要求：
（1）要求防潮、防水、内层塑布隔离全新包装，以保证货物到达所在地完好无损。
（2）如有损坏或污染污垢概由中选供应商负责调换。
3.7厂家布料检测：纤维成分含量、甲醛含量、PH值、染色牢度（包括耐洗、耐水、耐汗渍、耐高温、耐干、湿摩擦）、起毛起球符合相应的产品标准一等品要求，符合GB/18401 B类指标基本安全技术要求。
4. 所有货物必须运到指定的交货现场后才能拆封。
5. 中选供应商未能按采购合同供货及提供服务给采购人造成的直接损失，未对采购人给予补偿的，采购人将按协议从货款中扣除。若因货物的质量原因，导致采购人使用过程中受到损失或造成安全问题的，由此造成的一切损失均由中选供应商承担，采购人有权终止合同。（提供承诺函，加盖供应商公章）
6.在供货服务期内，如出现用户单位对协议供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究中选供应商的责任。
★7.供应商需承诺，供应商交付采购人2份样品并设有品牌标识，其中一套样品采购人送至第三方洗涤单位进行试洗”。（提供承诺函，加盖供应商公章）。
★8.采购人有权分批次下达供货通知，供应商应根据采购人通知及时送货，采购人分批结算，最终结算金额以实际采购金额为准。
★9.护士服须内置RFID射频识别标签芯片：可耐受 60℃以上工业水洗、高温熨烫、常规医用消毒剂浸泡，连续洗涤≥200 次无失效；芯片存储可存储人员、科室、采购、洗涤全生命周期信息，作为全生命周期智能管理的核心载体，芯片须缝制于护士服的洗涤标签夹层、包边内或接缝处等不影响穿着舒适度和外观的位置，须远离折叠线和中心区域，避免被折叠时损伤。质保期内标签脱落、失效由供应商重新缝制更换，费用含在报价内。
4、 [bookmark: _Toc46765426]样品要求
    1、请供应商提交资料时同步提供2套样品，每套样品包含护士服上装（短袖）1件、护士服上装（长袖）1件、护士裤1件。
2.样品需按采购人提供的样服及《采购需求》中指定的标准进行制作，样品的各项技术质量指标标准应符合比选文件及样服要求，如需求或样服中未提及的地方供应商可自行设计。
3.未中选供应商样品评标结束后 7 日内自行取回，逾期医院有权销毁；中选两套样品所有权归采购人，作为验收比对标准永久留存。
5、 质量保证期
[bookmark: _GoBack]   中选供应商所提供的被服质量保证期1年。在质保期内发生质量问题的，中选供应商应在接到采购人通知后5小时内作出服务响应，3个工作日内履行更换、重修、维修、退货的义务，确保所提供的货物合格率达到100%，质保期内按需免费提供同材质同规格拉链、纽扣、松紧带等辅料，接到领用通知 3 个工作日内送达医院。，一年期的耗材费用已包含在本项目投标报价中。属于人为损坏的中选供应商应提供维修服务，只收取工料费。
6、 交货周期
   自签订合同之日起，双方对样品确认无误，20个自然日内可根据订单通知交付产品。
7、 费用支付
    根据中选供应商留存样品，双方现场验收无误后，中选供应商开具等额发票，采购人在收到发票、送货单并完成验收后1个月内支付货款。

